**Date tehnice:**

|  |
| --- |
| **Greutate (g/m) Franghie statica SECURE 11 mm** |
| Nr de caderi min 17 |
| Masa relativa a tecii (%) 48,5 |
| Alunecarea tecii (mm) 0 |
| Elongatie (%) 4,6 |
| Contractare (%) 1,2 |
| Tenacitate/kn 28 |
| Min.tenacitate cu noduri (kn) 18 |
| Material PA |
| Tip A |